MLL - Fassadensystem Typ 747

freier Lüftungsquerschnitt 53%

MLL - schwere Baureihe , Z- Lamelle

Lamellenabstand 66 mm

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Montage: 		Lamelle 040 auf Tragsäule 007

Tragsäule 007 bestückt mit Halter 14.2

Rastermaß der Tragsäulen 1200 mm

Oberfläche: 		E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne

RAL nach Wahl/roh

Sonderfarben auf Anfrage

Fliegengitter:		Ohne

Vogelschutz: 	Ohne

Maße: 		B : .... mm X H: .... mm

Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert.